MOLDAVEST® Master Run

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Moldavest exact – не содержащая графит, фосфатная прецизионная паковочная масса для быстрого предварительного нагрева, для паковки всех типов хром кобальт молибденовых и драгоценных каркасов бюгельных протезов - для дублирования в силиконе.

| Хранение | Порошок хранить в сухом и прохладном месте | Замешивающую жидкость не хранить при температуре ниже 5ºС во избежание потери свойств |
| --- | --- | --- |
| Рабочая температура | Примерно 22ºС (комнатная температура) | Мы рекомендуем поместить материал в «no frost» рефрижератор с температурой 17 ºС, на небольшое время прямо перед использованием. Это увеличит рабочее время, гарантирует точность передачи деталей и консистенцию с хорошими текучими свойствами. |
| Соотношение замешивания | 100 г порошка – 18 мл жидкости 160 г порошка – 29 мл жидкости |  |
| Концентрация жидкости (примеры) |  | Концентрация жидкости на 1000 мл |
|  |  | Концентрация | Жидкость (мл) | Дист. вода (мл) |
|  |  | 50% | 500 | 500 |
|  |  | 60% | 600 | 400 |
|  |  | 70% | 700 | 300 |
|  |  | 75% | 750 | 250 |
| Установка концентрации |  | расфасовка 1х160г 1 модель | расфасовка 2х160г (320 г) 2 модели | расфасовка 3х160 г (480 г) 3 модели или паковка 1 опоки |
|  |  | жидкость | дист.вода | жидкость | дист.вода | жидкость | дист.вода |
|  | Концентрация % | мл | мл | мл | мл | мл | мл |
|  | 90 | 26 | 3 | 52 | 6 | 78 | 9 |
|  | 85 | 25 | 4 | 49 | 9 | 74 | 13 |
|  | 80 | 23 | 6 | 46 | 12 | 70 | 17 |
|  | 75 | 22 | 7 | 44 | 14 | 66 | 21 |
|  | 70 | 20 | 9 | 40 | 18 | 60 | 27 |
|  | 65 | 19 | 10 | 38 | 20 | 57 | 30 |
|  | 60 | 17 | 12 | 34 | 24 | 51 | 36 |
|  | 55 | 16 | 13 | 32 | 26 | 48 | 39 |
|  | 50 | 14,5 | 14,5 | 29 | 29 | 43,5 | 43,5 |
| Контроль расширения | Контроль расширения (%) |
|  | Изготовление моделей | Паковка опоки |
|  | Кобальт хром молибденовые сплавы 75% Золотосодержащие сплавы 65% | Кобальт хром молибденовые сплавы и Золотосодержащие сплавы 50-75% |
| Данные представлены в качестве отправных точек и могут быть изменены индивидуально. |
| Замешивание |  | Замешать паковочную массу шпателем вручную до получения однородной консистенции |
| Смешивание под вакуумом | 60 секунд | На 15 сек. поместить под вакуум с выключенными лопастями смесителя. Затем включить лопасти и замешивать 60 сек. Постоянно проверять функциональность вакуумного смесителя. Плохой вакуум приводит к погрешностям припасовки и возникновению пузырьков на литьевом объекте. |
| Рабочее время | Около 4 мин. при 22 ºС (комнатная темп.) | Рабочее время зависит от температуры окружающей среды. Тепло сокращает рабочее время. |

| Заливка дублировочной модели | Частота вибрации 6000мин -1 | Перед заливкой силиконового дубликатного оттиска сбрызнуть его средством для снятия напряжения Hera SWE 2000. Хорошая пластичность массы позволяет отливать модели без пор. Установить вибратор с высокой частотой колебаний, но небольшой интенсивностью. Как только оттиск протезного ложа и зубного ряда будет залит паковочной массой, выключить вибратор. Слишком сильная вибрация ведет к неточностям прилегания, рыхлой поверхности (образованию пор). |
| --- | --- | --- |
| Сушка модели | 30 минут | Извлечь модель из силиконового оттиска через 30 минут. Для улучшения сцепления воска с поверхностью модели мы рекомендуем наносить адгезивную жидкость, либо прогреть модель примерно до 50 ºС, чтобы гарантировать надежное прилегание восковой композиции к модели. |
| Заливка опоки | Частота вибрации 6000мин -1 | Установить вибратор с высокой частотой колебаний, но небольшой интенсивностью. Как только каркас протеза покроется паковочной массой, отключить вибрацию и продолжить доливку опоки без вибрации. Чрезмерная вибрация ведет к расслоению паковочной массы (отложению осадка). |
| Используемые муфельные системы | Паковка без колец | А) система для модельного литья HeraeusKulzer с крепповой манжетой; Б) альтернативные системы для модельного литья (например, пластмассовая или силиконовая манжета) |
| Постановка опоки | Перед постановкой в муфельную печь верх и основание опоки сделать шероховатыми. Через 15 минут опока должна быть помещена в предварительно нагретую до конечной температуры печь, время измеряется от первого контакта порошка/жидкости. |
| Предваритель-ный | Тип сплава | Температура постановки (ºС) | Конечная температура (ºС) | Время выдержки (мин) (наступает после того, как конечная температура установится снова после постановки опок в муфельную печь) |
|  | CoCr сплавы напр. Heraenium EH* | 900 - 1.030 | 900-1.030 | 40 - 60 |
|  | Универсальные драг. сплавы напр. Mainbond EH | 700 | 700 | 45 - 60 |
|  | *Рекомендация: Температура предварительного нагрева 950 ºС |
|  | Во время предварительного нагрева печь не открывать! Паковочные массы содержат кварцевый песок, соответственно кварцевую пудру! Избегать вдыхания, защищая дыхательные пути маской, например, - типа FFP3SLD. |
|  | Внимание! В данной инструкции внесены изменения по отношению к предыдущей версии от 05/2003: Соотношения замешивания и варианты концентрации теперь даны в таблицах; Новое описание заливки опоки Предварительный нагрев теперь показан в таблице, температура 900 - 1.030 ºС, рекомендация 950 ºС. |
| С помощью материалов и приборов Heraeus Вы получите отличные поверхности работ и качество их прилегания. Использование других материалов (например, кольцевых вкладок для литья, восков, приборов и т.д.) и других рабочих методов может привести к разным результатам. |

Физико - технические данные фосфатных паковочных масс

Heraeus Kulzer в соответствии с DIN EN ISO 9694, данные производителя

| Параметры тестов | Moldavest Master Run |
| --- | --- |
| Начальное время застывания (мин) | около 5,5 |
| Прочность на сжатие (МРа) | около12,0 |
| Текучесть (мм) | 125 - 135 |
| Концентрация жидкости (%) | 75 |

Расширение Moldavest master Run

| Расширение | концентрация жидкости |
| --- | --- |
|  | 50% | 75% | 100% |
| термическое расширение (%) | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| расширение при застывании (%) | 0,90 | 1,20 | 1,75 |
| общее расширение (%) | 1,75 | 2,05 | 2,60 |

# Text boxes

!